## Slide 1
МЬОСБАУЕРОВА СПЕКТРОСКОПИЯ И СКАНИРАЩА ЕЛЕКТРОННА МИКРОСКОПИЯ НА ПЪТНИ ПРАХОВИ СЕДИМЕНТИ В ГРАДСКАТА СРЕДА НА СОФИЯ
Б. Бончев1, Н. Велинов2 , В. Русанов1
1 Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика – БАН
2 Институт по катализ – БАН
ИНСТИТУТ ЗА ЯДРЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА
ИНСТИТУТ ПО КАТАЛИЗ
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

## Slide 2: Какво предизвика изследването?
ИЯИЯЕ, Институт по катализ – БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
Фините прахови частици означавани като PM10 (Partikels-Mikrometers 10) например в Младост 1 на 9.12.2016 в 14.00 часа имат концентрация от 109,59 μg/m3 при допустима (не е показана) от 50 μg/m3.

## Slide 3
ИЯИЯЕ, Институт по катализ – БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

## Slide 4
Рудолф Мьосбауер
*31.01.1929 ‒ †14.09.2011
Нобелова награда по физика
за 1961 година
Времената на живот на атомните ядра, участващи в процесите на резонансна флуоресценция.
Ширините на линиите, които отговарят на тези времена.
Типичните Мьосбауерови преходи.
Това прави ядрения гама-резонанс най-тесния известен досега резонанс в природата.
Молекула идеален газ при стайна температура.
ИЯИЯЕ, Институт по катализ – БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

## Slide 5
Ефект на Мьосбауер:
Ефектът на Мьосбауер (безоткатна ядрена резонанса флуоресценция) представлява резонансно излъчване, поглъщане и преизлъчване на гама-кванти от ядра като при това енергията на резонансната линия не се променя за сметка на откат и не се разширява за сметка на доплеров ефект от първи порядък, свързан с топлинното движение на атомите и техните ядра.
ИЯИЯЕ, Институт по катализ – БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
H. Paulsen, V. Rusanov, R. Benda, Chr. Herta, V. Schünemann, Chr. Janiak, Th. Dorn, A. Chumakov, H. Winkler and A. X. Trautwein, Metastable Isonitrosyl Structure of the Nitroprusside Anion Confirmed by Nuclear Inelastic Scattering, Journal of American Chemical Society, 124, 3007-3011 (2002).

## Slide 6
Промените на ядрените състояния при наличие на електрични и магнитни полета в мястото на ядрото създават т.нар. свръхфина структура – отместване и разцепване на ядрените нива.
ЕФЕКТ НА МЬОСБАУЕР И СВРЪХФИНА СТРУКТУРА
електрични преходи
магнитни преходи
Изомерно отместване – изменение на енергията на ядрените нива вследствие електрично монополно взаимодействие.  Квадруполно разцепване – разцепване на ядрените нива вследствие на електрично квадруполно взаимодействие.
 Магнитно разцепване – разцепване на ядрените нива вследствие на магнитно взаимодействие.
преразпраделение на ел. заряди
преразпраделение на маг. моменти
ИЯИЯЕ, Институт по катализ – БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

## Slide 7
Мьосбауеров спектър на поликристална проба от K4[Fe(CN)6]·3H2O.
Мьосбауеров спектъра на поликристална проба от Na2[Fe(CN)5NO]·2H2O.
Мьосбауеров спектър получен от моно-кристален а-срез на (CN3H6)2[Fe(CN)5NO] с дебелина 330(5) μm.
(d) Мьосбауеров спектър получен от моно-кристален c-срез на (CN3H6)2[Fe(CN)5NO] с дебелина 165(5) μm.
Мьосбауеров спектър получен от α-Fe фолио с дебелина 25 μm.
Мьосбауеров спектър на поликристална проба от α-Fe2O3 измерена при 130 K.
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Физически факултет, Катедра Атомна физика
В. Русанов, Мьосбауерова спектроскопия: Принципи
и приложения, Тита Консулт, 2023

## Slide 8:   - намагнитеността е еднозначна функция на интензитета H   универсална функция на H/T:  блокираща температура  зависи линейно от и 
СУПЕРПАРАМАГНЕТИЗЪМ
Сумарният магнитен момент на феромагнитни, феримагнитни или антиферомагнитни прахови частици зависи от размера им. Еднодоменен и субдоменен размер на частиците.
- Връзка между структурата на веществото и намагнитенноста (маг. подредени в-ва)-магнитна анизотропия
флуктуации
секстет
дублет
ИЯИЯЕ, Институт по катализ – БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

## Slide 9
Мьосбауерови спектри от CoFe2O4 поликристални проби, отгрети при температура (a) 325 °C, (b) 345 °C, (c) 370 °C (d) 545 °C и (e) 700 °C. Спектрите вляво са получени при 300 K, а вдясно при 80 K.
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Физически факултет, Катедра Атомна физика
M. Grigorova, H. J. Blythe, V. Blaskov, V. Rusanov, V. Petkov, V. Masheva, D. Nihtianova, Ll. M. Martinez, J. S. Muñoz and M. Mikhov, Magnetic Properties and Mössbauer Spectra of Nanosized CoFe2O4 Powders, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 183, 163-172 (1998).
≈ 5 nm
≈ 15 nm
≈ 25 nm
≈ 35 nm
≈ 45 nm

## Slide 10
Блок-схема на Мьосбауеров спектрометър
МЬОСБАУЕРОВА СПЕКТРОСКОПИЯ
Доплерова модулация -
ИЯИЯЕ, Институт по катализ – БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

## Slide 11
Сканираща електронна микроскопия с възможност за рентгенофлуоресцентен анализ и определяне на химичния елементен състав на обектите
Получени бяха голям брой изображения при различни степени на увеличение в режим на обратно разсеяни (BSE) и вторични електрони (SE).
ИЯИЯЕ, Институт по катализ – БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

## Slide 12
 | Проба | Локалитет (точките са от гр. София) | Дата на събиране
1 | 1149-17Mv | Метростанция „Джеймс Баучер“ | юни 2017 г.
2 | 1145-17Mv | Метростанция „Джеймс Баучер“ | януари 2017 г.
3 | 1143-17Mv | Орлов мост | юни 2017 г.
4 | 1144-17Mv | Орлов мост | януари 2017 г.
5 | 1148-17Mv | Метростанция „Люлин“ | януари 2017 г.
ИЯИЯЕ, Институт по катализ – БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

## Slide 13
фини прахови частици: 2.5 ÷ 10 μm
UFP, ултрафини прахови частици: 100 nm (0,1 µm).
сито: 63 μm
ИЯИЯЕ, Институт по катализ – БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
2017

## Slide 14
ИЯИЯЕ, Институт по катализ – БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

## Slide 16
(left) The Mössbauer spectrum from the metal part of the finding (image in the middle) confirms the presence of two major components: α-Fe (blue) and cementite Fe3C (green); (right) The Mössbauer spectrum obtained from the nonmetal part. The major components are Fe3+- and Fe2+-bearing silicates.
V. Rusanov, V. Gushterov, N. Velinov, I. Mitov, Real “Guests” from the Solar System or just Earth Rocks, Slag or Scrap, Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, 182, 39-44 (2019).
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Физически факултет, Катедра Атомна физика

## Slide 17
James Bourchier blvd. Sofia - 2017 Summer
Figure[1]-Andrea Sanson University of Padova | UNIPD · Department of Physics and Astronomy "Galileo Galilei"
Figure [2]-Martin Friák The Czech Academy of Sciences
[1]
[2]
`
`
ИЯИЯЕ, Институт по катализ – БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

## Slide 22
Summer
Winter
James Bourchier blvd.
Eagle Bridge
Lulin Metro Station
ИЯИЯЕ, Институт по катализ – БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

## Slide 23
ИЯИЯЕ, Институт по катализ – БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

## Slide 24
ИЯИЯЕ – БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

## Slide 25
ИЯИЯЕ, Институт по катализ – БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

## Slide 26
CuFeS2
ZrSiO4
ИЯИЯЕ, Институт по катализ – БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

## Slide 27
  Наблюдаваме корелация между наличието на фини прахови частици в седиментите, интензивния автомобилен трафик и извършването на мащабни строителни дейности, което е очакван резултат.
Желязосъдържащите химични съединения и минерали са разнообразни. Желязото е включено под формата на оксиди и хидроксиди. В голямата си част тези компоненти могат да имат теригенен произход, но и техногенен не може да бъде изключен.
Изненадващо е присъствието на голямо количество фини прахови частици от метално желязо, -Fe. Вероятно в спектрите присъстват и малки количества циментит, Fe3C. Присъствието на тези компоненти в спектъра е явно доказателство за съществен техногенен принос. Техният произход дефинитивно трябва да се свърже с износването на двигателите с вътрешно горене и интензивния автомобилен трафик в столицата.
Основният състав на седиментите е свързан с различни силикатни, глинести и карбонатни минерални компоненти, които определено са с теригенен произход. Едрите частици с размери десетки микрони са изцяло свързани с теригенната силикатна компонента. Технотенната компонента е със сравнително по-малки размери, които са в субмикронната и дори нанометричната област. Както показват Мьосбауеровите спектри получени при температурата на кипене на течният азот, най-фината прахова компонента с концентрации между 10 и 20 % е в суперпарамагнитно състояние. Техногенните желязосъдържащи частици се наблюдават като фини инкрустации върху повърхността на силикатните. Наблюдавани бяха редица екзотични фини прахови обекти със странни форми и химичен състав.
ИЗВОДИ
ИЯИЯЕ, Институт по катализ – БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
Благодаря за вниманието !